附件5：

《纺织面料检测》学生技能大赛考核大纲

一、竞赛内容及要求

（一）理论部分（闭卷笔试，满分100分，时间1小时）

1、掌握纺织纤维基本性能及指标。（10%）

2、掌握纱线基本指标及测试。(10%)

3、掌握机织物面料分析。(30%)

4、掌握纺织品面料的定性定量分析。(20%)

5、掌握织物基本性能的测试（拉伸强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、pH值、织物上游离甲醛含量、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐日晒色牢度）。(30%)

注：考试题型及比例

名词解释10%；选择题 30%；填空题 30% ；作图题 10% ；问答题20%。

（二）实践操作（满分100分，时间4小时）

1、熟悉机织面料分析及性能检测相关国家标准，规范进行相关仪器的操作使用；

2、完成织物原料的定性分析；

3、完成纱线结构分析（纱线结构特征的描述、纱线线密度测试）；

4、完成机织面料的分析，要求参赛选手完成1块机织物的织物分析（正反面、经纬向、织物组织、上机图、一花色纱排列、织物密度、织缩率）；

5、完成纺织面料pH值测试。

# 二、成绩评定方法及比赛等级

#### （一）成绩评定

1、理论（30%）：以书面形式考核，卷面满分100分。

2、实践操作（70%）：

（1）操作规范（20%）：由裁判现场打分，满分100分。

（2）分析结果（80%）：根据分析报告打分，满分100分。

#### （二）比赛等级评定

1、一等奖     2、二等奖     3、三等奖     4、优秀奖、

# 三、大赛所需物品

（一）赛委会提供原材料、主要仪器设备

1、电子天平、光学显微镜、pH计、密度镜等。

2、各种规格量筒、烧杯、酒精灯及各类常规化学分析试剂。

3、赛场提供草稿纸、有色卡纸、意匠纸、打火机等相关材料。

4、工作服由组委会统一提供。

（二）参赛选手自备物品

选手必须自备笔、橡皮、挑针、镊子、剪刀、直尺、胶带纸、计算器、织物照布镜。

（三）大赛面料

1、比赛面料由中国纺织教育学会统一提供，面料尺寸60cm×60cm。选手应根据

测试项目的要求合理取样，比赛过程中不再另外提供面料。

2、选用面料技术参数范围：一花色纱排列≤100根。

3、织物原料不超过3组分，宜为棉、毛、丝、麻、粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、氨纶等常规原料及天丝、竹浆、莫代尔等常见新型纺织原料。

4、比赛用面料将在比赛当天由具有资质的第三方检测机构提供参考答案，并作为评分参考。

# 四、大赛推荐的标准及参考书目

1、FZ/T 01090-2008 织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法

2、FZ/T 01091-2008 织物中纱线织缩的测定

3、FZ/T 01093-2008 织物中拆下纱线线密度的测定

4、GB/T 4668-1995 机织物密度的测定

5、FZ/T 01057.1-2007 纺织纤维鉴别试验方法：通用说明

6、FZ/T 01057.2-2007纺织纤维鉴别试验方法：燃烧法

7、FZ/T 01057.3-2007纺织纤维鉴别试验方法：显微镜观察法

8、FZ/T 01057.4-2007纺织纤维鉴别试验方法：溶解性试验方法

9、GB/T 7573-2009 纺织品水萃取液pH值的测试

10、张一心  主编  纺织材料（第二版），2009年 中国纺织出版社出版。

11、沈兰萍  主编  织物结构与设计，2005年 中国纺织出版社出版。

12、李  南  主编  纺织品检测实训，2010年 中国纺织出版社出版。

# 五、说明

1、由于时间和条件限制，本次大赛不考虑大气条件对分析结果的影响，不需进行调湿处理或烘干等，可视是在标准大气条件进行的相关测试和分析。

2、分析时，不考虑纱线中非纤维物质的存在。

3、各相关试验的根数或次数不完全按照标准执行，可酌情减少，具体测试次数可见附件2。

4、测定纱线织缩率时伸直纱线测量装置采用纱线捻度仪。

5、整个技能操作要求参赛选手在规定的场所、时间和实验条件下独立完成。操作过程与仪器的使用应符合规范，在此前提下应力求用时少、结果准。原始数据的记录必须按规范要求填写不得篡改。卷面要求字迹端正，书写清晰。

6、理论考卷从题库中任意抽取一份（其中题库题目占70%，专家出题30%）。

7、理论考试参考题库见附件6。

8、纺织面料检测实践操作参考试卷见附件7，以考前下发的为准。

9、纺织面料检测结果参考评分标准见附表1。

10、操作规范参考评分细则见附表2。

11、未尽事宜，由大赛组委员会统一解释。